MECANICA DE SUELOS

ZONA DE RESPALDO

MAYO 2016

CONTENIDO

1.1	OBJETIVO DEL ESTUDIO	4

1.2	alcance del estudio	4

1.3	descripcion del trabajo realizado	4

1.4	antecedentes	6

1.5	estratigrafia y ensayos	6

1.5.1	DESCRIPCION DE LAS CALICATAS	6

# OBJETIVO DEL ESTUDIO

Este informe está orientado a determinar las características geo mecánicas del suelo existente, determinar su capacidad de soporte, las cuales permitan determinar, bajo criterios adecuados y razonables, su capacidad de soporte a nivel de sello de fundación y niveles de asentamiento  probables.

# alcance del estudio

Se entregarán valores de la capacidad de soporte del suelo y estimaciones de asentamientos, dando a conocer las características físicas del sub suelo. En forma conjunta, se entregarán recomendaciones generales para el diseño de las fundaciones, excavaciones y rellenos.

# descripcion del trabajo realizado

Se construyeron tres pozos  de exploración (calicatas), en el sector definido para la construcción de las nuevas áreas del antepuerto. La denominación y profundidad de las calicatas es  c1, c2 Y c3. La c1, posee 2 estratos, Ec11 0,2 a 1,6 m y Ec12 1,6 a 2,0 m. La c2 posee 3 estratos, Ec21 0,2 a 1,0; Ec22 1,0 a 1,2 y Ec23 1,2 a 2,0. Por último la C3 posee 3 estratos Ec31 0,2 a 0,8 m; Ec32 0,8 a 1,0 m y Ec33 1,0 a 2,0 m.

Se tomaron muestras  a cada uno de los estratos presentes en las tres calicatas, las cuales se ensayaron en el laboratorio Test Control de la ciudad de Arica. En Anexo A se muestran los certificados de cada una de las muestras ensayadas. Se definió una inspección visual de los tres pozos, definiendo su estratigrafía y recogiendo aquellos antecedentes útiles para el presente estudio.

El cuadro siguiente muestra los ensayos realizados a cada muestra:

CUADRO N°1.- RESUMEN DE ENSAYOS REALIZADOS

| CERTIFICADO | CALICATA | MUESTRA | ESTRATO | PROFUNDIDAD DE LA MUESTRA | ENSAYOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.934-TC | C1 | C1 | EC11 | 1,4 m | GranulometríaL. Atterberg Clasificación |
|  |  |  | EC12 | 0,6 m | GranulometríaL. Atterberg/Clasificaci |
| 3.934-TC | C2 | C2 | EC21 | 0,8 m | GranulometríaL. Atterberg Clasificación |
|  |  |  | EC22 | 0,2 m | GranulometríaL AtterbergClasificación |
|  |  |  | EC23 | 0,8 m | GranulometríaL. Atterberg Clasificación |
| 3.934-TC | C3 | C3 | EC31 | 0,6 m | GranulometríaL AtterbergClasificación |
|  |  |  | EC32 | 0,2 m | GranulometríaL. Atterberg Clasificación |
|  |  |  | EC33 | 1,0 m | GranulometríaL. AtterbergClasificación |

# antecedentes

Los antecedentes tomados en consideración para la elaboración del presente informe don los siguientes:

- Visita a terreno

- Inspección estratigráfica realizada en conjunto con laboratorio Test Control

- Tres Calicatas de explotación

- Certificado de ensayo 3.934-TC

- Informe previo de mecánica de suelos, elaborado por el Ingeniero Civil Efraín Henry,

por la construcción del antepuerto de Arica.

# estratigrafia y ensayos

### DESCRIPCION DE LAS CALICATAS

Para este estudio en particular se realizaron tres pozos de inspección o calicatas. Estas se identificaron como Pozo N°1, Pozo N°2 y Pozo N°3.

Un aspecto al que se hace mención en la descripción del suelo es a su dureza. Se definen 4 tipos distintos de dureza, según sea la dificultad para excavar en él. Estos se definen en la siguiente forma:

•	Estrato Blando:		Es aquel que se puede excavar sin ninguna

dificultad solo con herramientas manuales

•	Estrato de Dureza Media:  	Es aquel que se puede excavar con herramientas

manuales, pero con gran esfuerzo.

•	Estrato Duro:			Es aquel que requiere la utilización de herramientas

mecánicas, tales como martillos y rompepavimentos eléctricos o neumáticos

•	Estrato Muy Duro:		Es aquel que requiere el empleo de compresores de

alta capacidad o el uso de explosivos

Las características del suelo en cada pozo se indican en los perfiles estratigráficos que a continuación se describen.

POZO N1: 				(c-1)

•	Ubicación:			Sector  200 m al norte de muro de panderetas Norte de

Antepuerto Arica

•	Profundidad:			2,0 m

•	Muestras:			1-2

•	Fecha de muestreo:		6-8-14

•	Estratigrafía:

| Horizonte | Entre cotas (m) | Espesor (m) | Descripción del material |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.20 1.60 | 1.40 | Grava con arena limpia y bolones: Este estrato se desarrolla desde 0,20 m., a 1.60 m., siendo un sedimento fluvial, compuesto por una matriz de arena, con grava y bolones redondeados aumentando de tamaño con la profundidad. De acuerdo a la clasificación del USCS, el estrato corresponde a SW, El suelo posee un CBR entre 7-20, suelo de comportamiento regular para ser utilizado como sub base. Estrato Blando |
| 2 | 1.60 2.00 | . 0.40 | Grava con arena limosa y bolones: Este estrato se desarrolla desde 1,60m., a 2,00 m., siendo un sedimento fluvial, compuesto por una matriz de grava con bolones y pequeñas porciones de suelo fino. La clasificación de acuerdo del USCS, el estrato corresponde a GP El suelo posee un CBR entre 20-50, suelo de comportamiento bueno, para ser utilizado como Base granular. |

POZO N2: 				(c-2)

•	Ubicación:			Sector  500 m al norte de muro de panderetas Norte de

Antepuerto Arica

•	Profundidad:			2,0 m

•	Muestras:			1-2-3

•	Fecha de muestreo:		6-8-14

•	Estratigrafía:

| Horizonte | Entre cotas (m) | Espesor (m) | Descripción del material |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.20 1.00 | 0.80 | Arena con grava dispersa: Este estrato se desarrolla desde 0,2m a 1,00 m, siendo un sedimento fluvial, compuesto por una matriz de alto porcentaje de arena. De acuerdo a la clasificación USCS, el suelo corresponde a SP, El suelo posee un CBR entre 20-50, suelo de comportamiento bueno, para ser utilizado como Base granular. Estrato Blando. |
| 2 | 1.00 1.20 | . 0.20 | Arena con gravilla: Este estrato se desarrolla desde 1,00 m a 1,20 m, siendo un sedimento fluvial, compuesto por una matriz de alto porcentaje de arena. De acuerdo a la clasificación USCS, el suelo corresponde a SM, El suelo posee un CBR entre 20-50, suelo de comportamiento bueno, para ser utilizado como Base granular. Estrato de dureza media. |
| 3 | 1.20 2.00 | 0.80 | Grava con arena limpia y bolones: Este estrato se desarrolla desde 0,20 m., a 1.60 m., siendo un sedimento fluvial, compuesto por una matriz de arena, con grava y bolones redondeados aumentando de tamaño con la profundidad. De acuerdo a la clasificación del USCS, el estrato corresponde a SW, El suelo posee un CBR entre 7-20, suelo de comportamiento regular para ser utilizado como sub base. Estrato Duro. |

POZO N3: 				(c-3)

•	Ubicación:			Sector  700 m al norte de muro de panderetas Norte de

Antepuerto Arica

•	Profundidad:			2,0 m

•	Muestras:			1-2-3

•	Fecha de muestreo:		6-8-14

•	Estratigrafía:

| Horizonte | Entre cotas (m) | Espesor (m) | Descripción del material |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.20 0.80 | 0.60 | Gravilla con arena: Este estrato posee una potencia entre el 0,20 m y 0,80 m, principalmente corresponde a un núcleo de gravilla con un bajo porcentaje, de arena. De acuerdo a la clasificación USCS, el suelo corresponde a SM, de características mecánicas buenas para ser considerado como suelo de base, CBR entre 20-50. Estrato Blando |
| 2 | 0.80 1.00 | 0.20 | Arena fina con intercalaciones limosas: Suelo de matriz granular bien graduada a fina, con algunos rezagos de limo fluvial, bien graduada. De acuerdo a la clasificación USCS, corresponde a SM, material regular, solo podría ser utilizado como sub base. Posee un comportamiento pobre con un CBR entre 7-20. Estrato de dureza intermedia |
| 3 | 1.00 2.00 | 1.00 | Arena con gravilla: Este estrato se desarrolla desde 1,00 m a 1,20 m, siendo un sedimento fluvial, compuesto por una matriz de alto porcentaje de arena. De acuerdo a la clasificación USCS, el suelo corresponde a SM, El suelo posee un CBR entre 20-50, suelo de comportamiento bueno, para ser utilizado como Base granular- Estrato De dureza intermedia. |

ANEXO N°1

CERTIFICADO DE LABORATORIO